Prüfprotokoll UZ 43

Hartschaum-Dämmstoffe

aus polymeren Rohstoffen

Version 7.0
Ausgabe vom 1. Jänner 2024

Allgemeine Erläuterungen

- Die Übereinstimmung der beantragten Produkte mit den Anforderungen dieser Umweltzeichen Richtlinie ist im Rahmen eines Gesamtgutachtens durch eine unabhängige und qualifizierte Prüfstelle zu prüfen und nachzuweisen.

- Das Prüfprotokoll ist als praxisorientierter Leitfaden zur Prüfungsdurchführung konzipiert. Alle Anforderungen der Richtlinie sind als Prüfungsschritte gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt. Durch Spezifizierung von Prüfungen, die in der Richtlinie angeführt sind, und eine Vereinheitlichung des Prüfungsablaufes sollen Begutachtung und Zeichennutzung erleichtert werden.

- Bereits vorhandene Teilprüfungen können in das Gesamtgutachten einfließen, wenn sie methodisch vorgegebenen Prüfungen gleichwertig sind und einen ausreichenden Bezug zur Aktualität erlauben. Sie müssen von der Prüfstelle als Belege für die Kriterien Konformität anerkannt werden. Erklärungen, Unterlagen, Analysen, Prüfberichte oder andere Unterlagen können auch von zuliefernden Unternehmen stammen.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Um die Bearbeitung zu optimieren, sollten alle (Prüf)werte in den Tabellen eingetragen und die einzelnen Nachweise, nach den Nummern der Beilagen geordnet, beigelegt werden. Anmerkungen können auch Kritik und Verbesserungsvorschläge enthalten.

- Das Prüfprotokoll ist als Formular erstellt und kann elektronisch ausgefüllt werden. 
Bitte senden Sie ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift per Post an den VKI.

Bei Fragen zum Prüfprocedere kontaktieren Sie bitte:

VKI – Verein für Konsumenteninformation

Linke Wienzeile 18, A-1060 Wien

Tel.: +43 (0)1 588 77-0; Fax DW: 73

DI Christian Kornherr 						DI Oswald Streif

Tel: DW 254								Tel: DW 272

e-m@il: ckornherr@vki.at 						e-m@il: ostreif@vki.at

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:	     	
Adresse:	     	
Ansprechpartner:	     	
Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:      	
em@il:

Angaben zum Gutachten (bitte ankreuzen):

ERSTPRÜFUNG

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

FOLGEPRÜFUNG (VERLÄNGERUNG DER ZEICHENNUTZUNG)

Produktänderungen

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur, Verpackung, Deklaration), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.
Das Produkt ist jedenfalls hinsichtlich der geänderten Anforderungen der Richtlinie zu überprüfen.

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Prüfobjekt:

Genaue Produktbezeichnung:

Artikelnummer:

Chargennummer:

Ort der Probennahme:

Datum der Probennahme:

Beschreibung der Probennahme:

# Produktgruppendefinition

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

- Bei dem Produkt handelt es sich um Wärmedämmstoffe aus polymeren
Rohstoffen mit hydrophoben Eigenschaften?	 ja	 nein

- Der Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (D
gemäß EN ISO 10456 ist ( 0,035 W/mK?	 ja	 nein

- Ist die Anwendung über die Produkteigenschaft, als Vorgabe der Herstellerin oder sonst wie auf Sockel, Perimeter, Umkehrdach, unter der Dämmplatte und Bereiche erhöhter Druckbelastung (zB bei Parkdecks) beschränkt?	 ja   nein

- Erfolgt die Anwendung über die Produkteigenschaft, als Vorgabe der Herstellerin oder sonst wie, in Bereichen ohne erforderliche wasserabweisende Eigenschaften und ohne erhöhte Druckbelastung? 	 ja   nein

Wenn ja, werden die Anforderungen in Punkt 2.5 der Richtlinie eingehalten?

ja   nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfbelege nach EN ISO 10456, Aufzeichnungen interner Produktkontrolle, Erklärung und gegebenenfalls Belege für die Anwendung, technisches Merkblatt etc.

Anmerkungen:

# Gesundheits- und Umweltkriterien

Hat sich das Produkt bezüglich der Punkte 2.1. – 2.2 
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

## 2.1 Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

- Sind alle Stoffe und Gemische, die zur Herstellung der Dämmstoffe eingesetzt werden, in Tabelle 2 im Anhang des Prüfprotokolls übertragen?			 ja	 nein

- Sind alle aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB, Datum max. 2 Jahre zurückliegend) für alle eingesetzten Stoffe bzw. Gemische dem Gutachten in deutscher oder englischer 
Sprache beigelegt?								 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

### Halogenierte organische Verbindungen

- Werden halogenierte organische Verbindungen in der Herstellung eingesetzt?			                                                                                                  ja   nein

### Weitere Kriterien zu den Gefährlichkeitsmerkmalen von Chemikalien laut CLP- und REACH-Verordnung und Regelungen im ArbeitnehmerInnenschutz

- Sind Chemikalien, die in Tabelle 1 genannte Gefährlichkeitsmerkmale aufweisen, in den beantragten Produkten möglichst nicht enthalten?                           ja	 nein

- Werden Chemikalien dieser Art in der Produktion eingesetzt?               ja	 nein

- Sind in den Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffen Stoffe, die in folgende H-Sätze nach CLP-Verordnung (CLP-VO) [] eingestuft sind, bzw. der Liste der Kandidatenstoffe oder den genannten Anhängen der Grenzwerteverordnung angeführt sind, zu maximal in Tabelle 1 angeführten Grenzwerten enthalten?                                  ja	 nein

- Ist ein Stoff enthalten, für den in der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt wurde und wird dieser Grenzwert eingehalten?                     ja	 nein

Tabelle 1: Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien und zugehörige allgemeine Grenzwerte.

| Gefahrenhinweise: Gefahrenkategorien | Allgemeiner Grenzwert in Gewicht% |
| --- | --- |
| Akut toxisch der Kategorien 1, 2 oder 3 |  |
| H300: Akut Tox. oral Kat.1 und 2 H310: Akut Tox. dermal Kat.1 und 2 H330: Akut Tox. inhalativ Kat.1 und 2 | 0,1 |
| H301: Akut Tox. oral Kat. 3 H311: Akut Tox. dermal Kat. 3 H331: Akut Tox. inhalativ Kat. 3 | 0,1 |
| Toxisch für spezifische Zielorgane (STOT) der Kategorien 1 oder 2 |  |
| H370: STOT einmalig Kat. 1 H371: STOT einmalig Kat. 2 H372: STOT wiederholt Kat. 1 H373: STOT wiederholt Kat.2 | 1,0 |
| Karzinogenität |  |
| H350, H350i: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H351: Kat.2 | 0,1 |
| Keimzellmutagenität |  |
| H340: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H341: Kat.2 | 1,0 |
| Reproduktionstoxizität |  |
| H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df: Kat. 1A, 1B | 0,1 |
| H361f, H361d, H361fd: Kat.2 | 0,1 |
| H362: Reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation | 0,1 |
| Sensibilisierend |  |
| H334: Sens. der Atemwege Kat. 1 und 1B | 0,1 |
| H334: Sens. der Atemwege Kat. 1A | 0,01 |
| H317: Sens. der Haut Kat. 1 und 1B | 0,1 |
| H317: Sens. der Haut Kat. 1A | 0,01 |
| Endokrine Disruption mit Wirkung auf die menschliche Gesundheit |  |
| EUH380: Kann beim Menschen endokrine Störungen verursachen | 0,1 |
| EUH381: Steht in dem Verdacht, beim Menschen endokrine Störungen zu verursachen | 0,1 |
| Umweltgefahren |  |
| H400: Akut gewässergefährdend | 1,0 |
| H410: Chronisch gewässergefährdend Kat. 1 | 1,0 |
| H411: Chronisch gewässergefährdend Kat. 2 | 1,0 |
| H420: Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre | 0,1 |
| Endokrine Disruption mit Wirkung auf die Umwelt2 |  |
| EUH430: Kann endokrine Störungen in der Umwelt verursachen | 0,1 |
| EUH431: Steht in dem Verdacht, endokrine Störungen in der Umwelt zu verursachen | 0,1 |
| Persistente Umweltschadstoffe2 |  |
| Stoffe, die als PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) eingestuft sind (REACH, Anhang XIII). | 0,1 |
| EUH440: Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen | 0,1 |
| EUH441: Starke Anreicherung in der Umwelt und in lebenden Organismen einschließlich Menschen | 0,1 |
| EUH450: Kann lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen | 0,1 |
| EUH451: Kann sehr lang anhaltende und diffuse Verschmutzung von Wasserressourcen verursachen | 0,1 |
| Kandidatenliste |  |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Regelungen zum ArbeitnehmerInnenschutz |  |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung [] „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |

Werden alle Stoffe bzw. Inhaltsstoffe in Gemischen mit Gefährlichkeitsmerkmalen nach Tabelle 1 zu maximal den dort angeführten Massen% eingesetzt?		 ja	 nein

- Wurden Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden eingesetzt? 				 ja	 nein

- Wurden Stoffe, die die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) erfüllen (REACH, Anhang XIII) , eingesetzt? 										 ja	 nein

- Enthalten eingesetzte Gemische mehr als 0,1 Masse% an PBT- oder vPvB-Stoffen?

ja	 nein

- Sind Stoffe und Gemische, die während der Herstellung die in Tabelle 1 angeführten Gefährlichkeitsmerkmale verlieren (z.B. durch Ausreagieren), eingesetzt?   ja	 nein

Wenn ja, bitte den Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals plausibel darstellen:

Anmerkungen/Beilagen Nr.:

Sie sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. Unter folgendem Punkt (Anmerkungen/Beilage Nr.) ist jedoch der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals plausibel darzustellen.

Anmerkungen/Beilagen Nr.:

- Werden Stoffe, die gemäß Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend“ (Anhang III – A1 und A2), als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) und als „krebserzeugend“ (Anhang III – C) ausgewiesen sind, eingesetzt?											 ja	 nein

- Werden die Grenzwerte für Stoffe in Gemischen eingehalten (Stoffe nach Anhang III – A1, A2, C ist 0,1 Massenprozent, nach Anhang III – B  1,0 Massenprozent)?       ja	 nein

Nachweis(e) zu den angekreuzten Punkten siehe Beilage(n) Nr.:

Die Antragstellerin erklärt die Nichtverwendung der verbotenen und beschränkten Stoffe und Gemische und legt entsprechende Erklärungen der Vorlieferanten vor

Anmerkungen:

## Spezifische Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Anmerkungen:

### Flammschutzmittel

- Werden Halogenierte Biphenyle, Terphenyle, Naphtaline
oder Diphenylmethane eingesetzt?	 ja	 nein

- Bromierte Diphenylether?	 ja	 nein

- Tetrabrombisphenol A (TBBPA)	 ja	 nein

- Halogenierte Phosphorsäureester 	 ja   nein

- Hexabromcyclododecan (HBCD)						       ja   nein

- durch die Bestimmungen unter Punkt 2.1 erfassten Stoffe (z. B. kurzkettige Chlorparaffine C10-13 – CAS 85535-84-8)?	 ja	 nein

- Im Risiko vergleichbare Flammschutzmittel?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Die Antragstellerin erklärt die Nichtverwendung und legt gegebenenfalls Erklärungen der Vorlieferanten vor

- Folgendes Flammschutzmittel wird eingesetzt

Der Anteil des Flammschutzmittels
am Gesamtprodukt beträgt.:         % (Massenprozent w/w)

Einstufung nach CLP_Verordnung (H-Satz):

- Ist der Massenanteil von halogeniertem polymerem Flammschutz, wie „pFR“ oder „FR122“, auf maximal 3 % beschränkt?        		 ja   nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Die Antragstellerin belegt den Anteil am Gesamtprodukt und legt ein Sicherheitsdatenblatt vor.

### Treibmittel

- Folgendes Treibmittel wird eingesetzt

Das verwendete Treibmittel ist mit Name und CAS-Nummer anzugeben

Werden halogenierten organischen Verbindungen mit einem GWP > 1 als Treibmittel oder Hilfstreibmittel eingesetzt? 							 ja   nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Prüfprotokoll der gaschromatographischen Analyse - ÖNORM B 6010 - des (der) Treibmittel(s) mit Beschreibung der Probenaufbereitung, Messparameter und Nachweisgrenze

### Weichmacher

Werden Phthalate bei der Herstellung des Dämmstoffes eingesetzt?	 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Die Antragstellerin erklärt die Nichtverwendung und legt gegebenenfalls Erklärungen der Vorlieferanten vor

### Farbstoffe und Pigmente

Werden die im Anhang A  genannten Farbstoffe oder Pigmente eingesetzt?

ja	 nein

## Ökologische Kennwerte

### Funktionseinheit

Art des Dämmstoffes:

Funktionseinheit (FE)       [kg] = (       [kg/m3]* (D       [W/mK]

FE ist die Masse [kg] eines Dämmstoffes von 1 m² mit der Dicke des Wertes von λD  (Nennwert der Wärmeleitfähigkeit gemäß CE-Kennzeichnung) in Meter.

Beispiel. geg: λD = 0,04 W/mK → Dicke d = 0,04 m = 4 cm; Dichte ρ = 34 kg/m³  → Volumen = 1 m²*0,04 m = 0,04 m³ → Masse m = Funktionseinheit (FE) = V* ρ = 0,04*34= 1,36 kg.

Würde sich also bei einer EPD der GWP-Wert der Module A1-A3 auf m³ oder auf 1 kg beziehen, müsste auf 1,36 kg = FE umgerechnet werden. Ein Ergebnis < 4,9 kg CO2-Äquiv auf Basis GaBi Daten bzw. < 5,0 auf Basis Ecoinvent Daten (jeweils gemäß EN 15804:2014+A1) wäre konform.

### Grenzwerte GWP (Global Warming Potential)

Werden die in der Tabelle nach Dämmstoffart und Hintergrunddatenbank angeführten GWP100-Grenzwerte in kg CO2-Äquiv. je Funktionseinheit (FE) für die Herstellungsphase, nach ÖNORM EN 15804 [] die Module A1 bis A3, eingehalten?                 ja      nein

Bitte tragen Sie die ermittelten GWP100- Werte je nach Hintergrunddatenbank in die Tabelle ein:

Ecoinvent - Höhe des GWP100-Grenzwertes in kg CO2-Äquiv. Je Funktionseinheit

| Dämmstoffart | GWP100 - ecoinvent | ermittelte Werte |
| --- | --- | --- |
| EPS - expandiertes Polystyrol | < 0,144 * ϱ |  |
| XPS - extrudiertes Polystyrol | < 0,133 * ϱ |  |
| PF - Phenolharz | < 2 |  |
| PIR - Polyisocyanurate | < 2 |  |
| PUR - Polyurethan | < 2 |  |

* Rohdichte ϱ [kg/m³]

MLC (GaBi) - Höhe des GWP100-Grenzwertes in kg CO2-Äquiv. je Funktionseinheit:

| Dämmstoffart | GWP100 - MLC (GaBi) | ermittelte Werte |
| --- | --- | --- |
| EPS - expandiertes Polystyrol | < 0,130 * ϱ |  |
| XPS - extrudiertes Polystyrol | < 0,120 * ϱ |  |
| PF - Phenolharz | < 1,5 |  |
| PIR - Polyisocyanurate | < 1,8 |  |
| PUR - Polyurethan | < 1,8 |  |

* Rohdichte ϱ [kg/m³]

Datenqualität: Entsprechen die Daten einer zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen EPD nach ÖNORM EN 15804, Module A1 bis A3? 				 ja      nein

Ist das zugrunde liegende EPD-Programm von der ECO-Platform akkreditiert, dh wurden  die ECO Platform Verification Guidelines verwendet? 			 ja      nein

Version Hintergrunddatenbank für Upstream-Daten:

Entspricht die Version der Hintergrunddatenbank - ecoinvent oder MLC (ehemals GaBi) - jener Version, die für die zum Zeitpunkt der Antragstellung gültigen EPD aktualisiert ist: 								                      	 ja      nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung und legt die entsprechenden Produktinformationen (produktspezifische Daten aus der Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ÖNORM EN 15804 [iii] bezogen auf eine Funktionseinheit) vor.

Anmerkungen:

Sind die Daten zu den eingesetzten Stoff- und Energiemengen Messdaten an den einzelnen Standorten und Produktionsstufen?				 ja	 nein

Wenn nein, welche Daten liegen zugrunde?

Begründung:

### Umweltproduktdeklaration (EPD) / Ökobilanzparameter

Veröffentlicht der Inverkehrbringer für den Dämmstoff alle nach der aktuellen Ausgabe (Ausgabedatum, das zum Zeitpunkt der Antragstellung einer gültigen EPD entspricht) der ÖNORM EN 15804[iii] verbindlichen produktspezifischen Ökobilanzparameter für sämtliche verbindlichen Lebenszyklusabschnitte?				  ja      nein

Diese Parameter sind erforderlich für die Berechnung und Optimierung von Gebäudeökobilanzen und umfassen unter anderem folgende Umweltauswirkungen:

- Treibhauspotential (GWP),

- Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht (ODP),

- Versauerungspotenzial von Boden und Wasser (AP),

- Eutrophierungspotential (EP),

- Potenzial für die Bildung von troposphärischem Ozon (POCP) und

- Potential für die Verknappung abiotischer Ressourcen fossiler und nichtfossiler Natur

- Potential für den Wasserverbrauch

Falls der Inverkehrbringer keine produktspezifische EPD vorlegt, sondern nur eine EPD für eine Klasse seiner durchschnittlichen Produkte: Liegen sämtliche für die Klassen-/Durchschnittsbildung verwendeten Parameter und Begründungen aus dem EPD-Projektbericht vor?									 ja      nein

Inverkehrbringer übergreifende Produktgruppen-EPD werden als Nachweis akzeptiert, sofern aus den Projektberichten die jeweiligen Eingangsdaten für die einzelnen Inverkehrbringer transparent hervorgehen. Ist diese Transparenz gegeben?

ja     nein

Trägt die EPD das Logo der ECO Platform (www.eco-platform.org) und ist es auf der Eco-Platform gelistet?                                                                                  ja   	 nein

Sind die Ökobilanzparameter / Umweltproduktdeklarationen öffentlich zugänglich und wird die Fundstelle genannt?                                                                           ja      nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.:

Anmerkungen:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.3 der Richtlinie werden erfüllt     	 ja	 nein

Anmerkung/Beilagen:

## Biozide

Sind Biozide [] als konstitutionelle Bestandteile im Produkt enthalten?	  ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.:

Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung oder legt entsprechende Erklärung seiner Vorlieferanten vor

## Zusätzliche Anforderungen (zb Dämmung Außenwände)

für Anwendungen ohne erforderliche wasserabweisende Eigenschaften und Bereiche ohne erhöhte Druckbelastung.

Entspricht die Anwendung des Dämmstoffes dieser Eigenschaften?          ja	 nein

### Polymerisierte, halogenierte Flammschutzmittel

Ist der Einsatz polymerisierter, halogenierter Flammschutzmittel bis zu einem Masseanteil von 3 % beschränkt?						 ja	 nein

Bedingung für den Einsatz polymerisierter halogenierter Flammschutzmittel:

Beträgt der inhärente Massenanteil polymerisierter Recyclate im fertigen Produkt mindestens 10%?      							 ja	 nein

- Höhe des Massenanteils polymerisierter Recyclate?       %

- Sind innerbetrieblich anfallende Reststoffe Bestandteile der polymerisierten Recyclate?								 ja	 nein

oder

beträgt der inhärente Massenanteil biobasierter Rohstoffe im fertigen Produkt mindestens 10%?      								 ja	 nein

- Höhe des Massenanteils biobasierter Rohstoffe?       %

oder

ist der Anteil erneuerbarer Primärenergie (PERE) gemäß EN 15804 an der gesamten Primärenergie (als Energieträger, ohne den als Rohstoff zur stofflichen Nutzung verwendeten Teil), produktspezifisch größer als 10 %?			 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Der Antragsteller erklärt die Einhaltung der Anforderung und legt die entsprechenden Produktinformationen (produktspezifische Daten aus der Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ÖNORM EN 15804 [iii] dem Gutachten vor.

Anmerkungen:

### Innenraumluftqualität

Dieses Kriterium ist nur dann obligatorisch, wenn die Anwendung des Dämmstoffes bei gegebenem Luftwechsel die Innenraumluft beeinträchtigt und durch die Raumnutzung Gesundheit und Wohlbefinden gefährdet werden.

Insbesondere bei raumseitig verlegten Dämmstoffen, die nicht durch eine strömungsdichte Schicht von der Raumluft abgeschlossen sind, sollte die bedenkenlose Anwendbarkeit im Innenraum kommuniziert werden. Sie dürfen, in Anlehnung an die vom Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten erarbeitete „Vorgehensweise bei der gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC) aus Bauprodukten“ , die in Tabelle 4 genannten Emissionswerte in der Prüfkammer nicht überschreiten. Werden sie überschritten?			 ja	 nein

Tabelle 4 Emissionen in den Innenraum

| Substanz | Max. Endwert (28. Tag) | Messergebnisse |
| --- | --- | --- |
| Summe TVOC | < 300 μg/m³ |  |
| Essigsäure | 600 µg/m³ |  |
| Summe TSVOC | < 100 µg/m³ |  |
| Krebserzeugende Stoffe | < 1 μg/m³ je Einzelwert |  |
| Summe VOC ohne NIK, | < 50 µg/m³ |  |
| R-Wert ¹³ (gilt für alle) | < 1 µg/m³ |  |
| Formaldehyd Anmerkung zu Saunen | ≤ 62 µg/m³ |  |
| Acetaldehyd | ≤ 120 µg/m³ |  |

- VVOC: alle Einzelstoffe im Retentionsbereich < C6

- VOC: alle Einzelstoffe im Retentionsbereich C6 – C16

- TVOCspez: Summe aller gefundenen Einzelstoffe ≥ 5 µg/m³ im Retentionsbereich C6 – C16 (zwischen n-Hexan bis einschließlich n-Hexadecan)

- SVOC: alle Einzelstoffe im Retentionsbereich > C16 – C22

- TSVOC: Summe aller Einzelstoffe ≥ 5 µg/m³ im Retentionsbereich > C16 – C22

Prüfbedingungen gemäß ÖNORM EN 16516 [] mit den Ausführungsbestimmungen gemäß AgBB-Schema (in der jeweils gültigen Fassung).

Bei der Beladung ist nur die innenraumseitige Oberfläche zu berücksichtigen. Alle offenen Ränder und die Rückseite (alternativ kann der Prüfkörper an die Kammerwand gestellt werden) sind mit einem inerten Material, z. B. gering emittierendem Klebeband oder Aluminiumfolie abzudichten. Die Emissionen der verwendeten Randabdeckungen sind vor Prüfbeginn zu ermitteln und zu dokumentieren. Für Wärmedämmstoffe in Form von Schüttgut ist eine Schütthöhe von mindestens 200 mm zu prüfen. Die Messung der Emissionen erfolgt gemäß ÖNORM  EN 16516.

Das Prüfzertifikat darf nicht mehr als 24 Monate alt sein. Anhand einer Herstellererklärung muss bestätigt werden, dass Einsatzstoffe und Produktionsverfahren des eingereichten Produkts bzw. der Bauteil dem Prüfkörper bei der Emissionsmessung entsprechen.

Die Belüftung (Luftwechselrate) in der Prüfkammer darf von dem für den Referenzraum festgelegten Wert von 0,5 Luftwechsel je Stunde (15 m3/h) abweichen. Sie darf nicht weniger als 0,25 Luftwechsel je Stunde und nicht mehr als 2,0 Luftwechsel je Stunde betragen.
Der Beladungsfaktor darf innerhalb enger Grenzen abweichen. Er darf nicht weniger als 50 % oder mehr als 200 % des festgelegten Beladungsfaktors betragen und darf 2,0 m2/m3 nicht überschreiten.

Innerhalb dieser Bereiche bleibt die spezifische Emissionsrate konstant; deshalb erfordern Prüfergebnisse, wenn sie als spezifische Emissionsrate angegeben werden, keine Umrechnung.

Die Probennahme des Dämmstoffs sowie Lagerung und Transport der Probe und die Herstellung und Vorbereitung des Prüfstücks erfolgen nach den Vorgaben im Kapitel 5 der ÖNORM EN 16516. Die Beladung für die Prüfkammermessung ist entsprechend des vom Hersteller angegebenen Verwendungszwecks zu wählen (1,0 m2/m3 für Wände; 0,4 m2/m3 für Boden oder Decke; 0,8 m2/m3 für Boden und Decke; 1,0 m2/m3 für Wände und Boden oder Decke; 1,8 m2/m3 für Wände, Boden und Decke).

Die Prüfung kann vorzeitig abgebrochen werden (frühestens am 7. Tag nach Beladung), wenn die zulässigen Emissionsendwerte des 28. Tages erreicht werden.

Alle Anforderungen gemäß Punkt 2.5 der Richtlinie 
werden erfüllt	 ja	 nein

Anmerkung/Beilagen:

## Emissionen bei der Herstellung der Hartschaum-Wärmedämmstoffe

| Stoff | Grenzwert (mg/m³) | Messwert (mg/m³) |
| --- | --- | --- |
| Styrol | < 8,5 |  |
| Ethanol | <19 |  |
| Summe aller nachweisbaren Verbindungen, die gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in die Kategorie C1A oder C1B eingestuft werden (1) | 0,04 |  |
| Aromatische Kohlenwasserstoffe (gesamt) | 0,5 |  |
| Konzentration von Staub/alveolengängige Fraktion in der Innenluft aller Produktionsabschnitte sowie in der Außenluft bei Abfuhr der Abluft ins Freie | <1 |  |

Werden die Grenzwerte eingehalten?						 ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Zb. Prüfbericht, Ergebnisse der Arbeitsinspektion etc.

Anmerkungen:

## Energie- und Emissionseffizienz

Wird die Energie, die für die Herstellung der mit dem Umweltzeichen versehenen Dämmstoffe eingesetzt wird, im Rahmen eines Energie- oder Kohlendioxidemissions-Managementsystems gemessen und bewertet?				  ja	 nein

Kommen in den Produktionsstätten BVT-Energieeffizienztechniken zur Anwendung?

ja	 nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Berichte über Energiemanagementsysteme aller Produktionsabschnitte. Als Nachweis für das Energiemanagementsystem werden die Norm ISO 50001, die EMAS-Verordnung oder gleichwertige Systeme für Energie oder Kohlendioxidemissionen akzeptiert. Die Anwendung der BVT ist mindestens mit Fotografien der Produktionsstätte, technischen Beschreibungen der Verfahren und Bewertungen der Energieeinsparungen nachzuweisen

## Recyclingfähigkeit

Werden Verbundprodukte aus Dämmstoffen mit Metall eingesetzt?	 ja	 nein

Sind die Dämmstoffe auf eine Weise gekennzeichnet, die für den Zeitpunkt des Rückbaues eine eindeutige, nicht verwechselbare Identifizierung erlaubt?      ja    nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Plausible Darstellung, wie zb. Planungsdaten, interne Datenbanken, Aufzeichnungen oder sonstige Unterlagen über die Produktkennzeichnung eine eindeutige Identifizierung erlauben.

Anmerkungen:

Verpflichtet sich die Antragstellerin bei Einhaltung der empfohlenen Bedingung zur Rücknahme  der zertifizierten Dämmstoffe (nach dem Gebrauch oder Abfälle aus der Anwendung wie zB Zuschnitte)?

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Zb. Deklaration, Belege der Informationsübermittlung etc.

Anmerkungen:

Werden sie einer Vorbereitung zur Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung5 resp. einem Recycling zugeführt? 								 ja    nein

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Zb. Deklaration, Belege der Informationsübermittlung, erforderliche Genehmigungen, Übereinkunft mit zur Sammlung oder Behandlung berechtigen Person etc.

Anmerkungen:

## Produktion

Hat sich der Produktionsstandort seit dem letzten Gutachten geändert 	 ja	 nein

- Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS-Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

oder
ist die Produktionsstätte nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein, sind folgende Nachweise notwendig:

- Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie Arbeitnehmerschutz betreffend, eingehalten werden
siehe Beilage Nr.:

- Ist ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002 vorhanden?	 ja	 nein

AWK siehe Beilage Nr.:

Anmerkungen:

## Verpackung

Hat sich die Verpackung seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

- Ist die Verpackung frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

- Werden die Verpackungen vom Antragsteller zurückgenommen 
und verwertet 	 ja	 nein

oder
beteiligt sich der Antragsteller an einem Sammel- und 
Verwertungssystem (ARA, RESY, etc.)	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

Anmerkungen:

# Gebrauchstauglichkeit

Gibt es seit dem letzten Gutachten Änderungen hinsichtlich des 
Produkts oder der Gebrauchstauglichkeit	 ja	 nein

Mindestens einer der folgenden Nachweise zur Gebrauchstauglichkeit liegt bei:

Konformitätsnachweis bezüglich produktspezifischer ÖNORM EN bzw. ÖNORM

Bautechnische Zulassung

Europäische technische Bewertung oder nationale technische Zulassung eines EWR-Staates (bitte Anwendbarkeit auf österreichischen Bedingungen bewerten)

Nachweis(e) siehe Beilage Nr.

Eines der genannten Zertifikate.

- Es wurde eine Prüfung gemäß
ÖNORM EN 12087 durchgeführt	 ja	 nein

Messwert für Wasseraufnahme bei langzeitigem Eintauchen (max. 1,5 Vol.-%):	       %

Prüfzertifikat in Beilage Nr.:

- Es wurde eine Prüfung gemäß
ÖNORM EN 12088 durchgeführt	 ja	 nein

Messwert für Wasseraufnahme durch Diffusion (Grenzwert 3 Vol.-%):	       %

Prüfzertifikat in Beilage Nr.:

Anmerkungen:

# Deklaration

Gibt es seit dem letzten Gutachten Änderungen hinsichtlich des 
Produkts oder der Deklaration	 ja	 nein

- Die Kurzbezeichnung des Produktes ist auf der
Verkaufsverpackung ersichtlich?	 ja	 nein

Oder/und

- Die Kurzbezeichnung des Produktes scheint auf dem
Dämmstoff auf?	 ja	 nein

- Die Verkaufsverpackung ist mit dem Umweltzeichen gekennzeichnet	 ja   nein Obligatorisch, wenn technisch möglich und nicht mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden

- Der Dämmstoff ist mit dem Umweltzeichen gekennzeichnet (optional)	 ja	 nein

- Reicht die Deklaration aus, um eine eindeutige Identifizierung der zertifizierten Dämmstoffe gemäß Punkt 2.8 „Recyclingfähigkeit“ zu ermöglichen?	 ja	 nein

Das technische Merkblatt umfasst folgende Informationen:

- Allgemeine Daten zum Produkt (Bezeichnung, Type, Name, etc)?	 ja	 nein

- Die Anwendungsbereiche des Dämmstoffes?	 ja	 nein

- Die Wärmeleitfähigkeit (D [W/mK]?	 ja	 nein

- Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit (r [W/mK] 	 ja	 nein

- Dämmleistung als Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W]
bei einer Schichtdicke von 10 cm?	 ja	 nein

- Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert [W/m²K],  
berechnet anhand von Fallbeispielen	 ja	 nein

- Angaben zum Brandverhalten?	 ja	 nein

- Vorsichtsmaßnahmen beim Ein- und Rückbau?	 ja	 nein

- Sind Roh- und Zusatzstoffe, die im Fertigprodukt mehr als 1M%
enthalten, gesondert angegeben?	 ja	 nein

Stehen diese Kennzahlen und Hinweise in Form des technischen Merkblattes oder auf der Verpackung dem Verbraucher bzw. dem Anwender in geeigneter Weise zur Verfügung? 											   ja	     nein

Einbauhinweise und optimale Anwendung:

- Gibt es konstruktive Vorgaben für den Ein- und Rückbau in allen Anwendungsbereichen als Rücknahmebedingung?	 ja	 nein

- Wird auf ein Verklebungsverbot für den Einbau der Platten hingewiesen? 	 ja	 nein

- Konstruktive Details zur optimalen Anwendung des Produktes
(z. B. wärmebrückenfreie und bauphysikalisch optimale Bauausführung, Perimeterdämmung, ...)?	 ja	 nein

- Anleitung für die Rückgabe, das Recycling resp. einer Wiederverwendung oder stofflichen Verwertung?	 ja	 nein

- Das Herstellerwerk– zumindest in codierter Form?	 ja	 nein

- Beschreibung der wesentlichen Elemente der Tätigkeiten und der Informations-vermittlung an Bauausführende und Kunden in Beilage Nr.:

Technisches Merkblatt des Produktes in Beilage Nr.:

Alle Anforderungen gemäß Punkt 4 der Richtlinie werden (weiterhin)
erfüllt	 ja	 nein

Anmerkungen:

- Etwaige weitere Beilagen zum Prüfprotokoll:
Beilage Nr.:      	
Beilage Nr.:      	
Beilage Nr.:

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt       	
(genaue Produktbezeichnung) vollinhaltlich der Richtlinie UZ 43 „Hartschaum-Dämmstoffe aus polymeren Rohstoffen“ vom 1. Jänner 2024 entspricht.

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

Bitte senden Sie in jedem Fall ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift per Post an den VKI.

Tabelle 2: Stoffe

| Funktions- bezeichnung | Handelsname | Chem. Bezeichnung lt. IUPAC-Nomenklatur | CAS-Nummer | Kennzeichnung/ Einstuf ung | Massenanteil im Produkt | Sicherheits datenblätter Beilage Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rohstoff |  |  |  |  |  |  |
| Treibmittel |  |  |  |  |  |  |
| Flammschutz |  |  |  |  |  |  |
| Reaktionshilfsmittel |  |  |  |  |  |  |
| Verarbeitungshilfe |  |  |  |  |  |  |
| Farbstoffe |  |  |  |  |  |  |
| Weitere Zusatzstoffe: |  |  |  |  |  |  |

Anhang A

Farbstoffe und Pigmente, die gemäß Punkt 2.2.4 nicht zulässig sind

- Krebserzeugende aromatische Amine

| Arylamine | CAS-Nummer |
| --- | --- |
| 4-Aminodiphenyl | 92-67-1 |
| Benzidin | 92-87-5 |
| 4-Chlor-o-toluidin | 95-69-2 |
| 2-Naphtylamin | 91-59-8 |
| o-Aminoazotoluol | 97-56-3 |
| 2-Amino-4-Nitrotoluol | 99-55-8 |
| p-Chloranilin | 106-47-8 |
| 2,4-Diaminoanisol | 615-05-4 |
| 4,4’-Diaminodiphenylmethan | 101-77-9 |
| 3,3’-Dichlorbenzidin | 91-94-1 |
| 3,3’-Dimethoxybenzidin | 119-90-4 |
| 3,3′-dimethylbenzidine | 119-93-7 |
| 3,3’-Dimethyl-4,4’-Diaminodiphenylmethan | 838-88-0 |
| p-Cresidin | 120-71-8 |
| 4,4'-Methylen-bis-(2-chloranilin) | 101-14-4 |
| 4,4’-Oxidianilin | 101-80-4 |
| 4,4’-Thiodianilin | 139-65-1 |
| o-Toluidin | 95-53-4 |
| 2,4-Diaminotoluol | 95-80-7 |
| 2,4,5-Trimethylanilin | 137-17-7 |
| o-Anisidin (2-Methoxyanilin) | 90-04-0 |
| 2,4-Xylidin | 95-68-1 |
| 2,6-Xylidin | 87-62-7 |
| 4-Aminoazobenzol | 60-09-3 |

- Indikative Liste von Farbstoffen, die krebserzeugende aromatische Amine abspalten können

| Dispersionsfarbstoffe |
| --- |
| Disperse Orange 60 | Disperse Yellow 7 |
| Disperse Orange 149 | Disperse Yellow 23 |
| Disperse Red 151 | Disperse Yellow 56 |
| Disperse Red 221 | Disperse Yellow 218 |
| Basische Farbstoffe |
| Basic Brown 4 | Basic Red 114 |
| Basic Red 42 | Basic Yellow 82 |
| Basic Red 76 | Basic Yellow 103 |
| Basic Red 111 |  |
| Säurefarbstoffe |  |
| CI Acid Black 29 | CI Acid Red 24 | CI Acid Red 128 |
| CI Acid Black 94 | CI Acid Red 26 | CI Acid Red 115 |
| CI Acid Black 131 | CI Acid Red 26:1 | CI Acid Red 128 |
| CI Acid Black 132 | CI Acid Red 26:2 | CI Acid Red 135 |
| CI Acid Black 209 | CI Acid Red 35 | CI Acid Red 148 |
| CI Acid Black 232 | CI Acid Red 48 | CI Acid Red 150 |
| CI Acid Brown 415 | CI Acid Red 73 | CI Acid Red 158 |
| CI Acid Orange 17 | CI Acid Red 85 | CI Acid Red 167 |
| CI Acid Orange 24 | CI Acid Red 104 | CI Acid Red 170 |
| CI Acid Orange 45 | CI Acid Red 114 | CI Acid Red 264 |
| CI Acid Red 4 | CI Acid Red 115 | CI Acid Red 265 |
| CI Acid Red 5 | CI Acid Red 116 | CI Acid Red 420 |
| CI Acid Red 8 | CI Acid Red 119:1 | CI Acid Violet 12 |
| Direktfarbstoffe |  |
| Direct Black 4 | Basic Brown 4 | Direct Red 13 |
| Direct Black 29 | Direct Brown 6 | Direct Red 17 |
| Direct Black 38 | Direct Brown 25 | Direct Red 21 |
| Direct Black 154 | Direct Brown 27 | Direct Red 24 |
| Direct Blue 1 | Direct Brown 31 | Direct Red 26 |
| Direct Blue 2 | Direct Brown 33 | Direct Red 22 |
| Direct Blue 3 | Direct Brown 51 | Direct Red 28 |
| Direct Blue 6 | Direct Brown 59 | Direct Red 37 |
| Direct Blue 8 | Direct Brown 74 | Direct Red 39 |
| Direct Blue 9 | Direct Brown 79 | Direct Red 44 |
| Direct Blue 10 | Direct Brown 95 | Direct Red 46 |
| Direct Blue 14 | Direct Brown 101 | Direct Red 62 |
| Direct Blue 15 | Direct Brown 154 | Direct Red 67 |
| Direct Blue 21 | Direct Brown 222 | Direct Red 72 |
| Direct Blue 22 | Direct Brown 223 | Direct Red 126 |
| Direct Blue 25 | Direct Green 1 | Direct Red 168 |
| Direct Blue 35 | Direct Green 6 | Direct Red 216 |
| Direct Blue 76 | Direct Green 8 | Direct Red 264 |
| Direct Blue 116 | Direct Green 8,1 | Direct Violet 1 |
| Direct Blue 151 | Direct Green 85 | Direct Violet 4 |
| Direct Blue 160 | Direct Orange 1 | Direct Violet 12 |
| Direct Blue 173 | Direct Orange 6 | Direct Violet 13 |
| Direct Blue 192 | Direct Orange 7 | Direct Violet 14 |
| Direct Blue 201 | Direct Orange 8 | Direct Violet 21 |
| Direct Blue 215 | Direct Orange 10 | Direct Violet 22 |
| Direct Blue 295 | Direct Orange 108 | Direct Yellow 1 |
| Direct Blue 306 | Direct Red 1 | Direct Yellow 24 |
| Direct Brown 1 | Direct Red 2 | Direct Yellow 48 |
| Direct Brown 1:2 | Direct Red 7 |  |
| Direct Brown 2 | Direct Red 10 |  |

- Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende sowie potentiell sensibilisierende Farbstoffe

| Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Farbstoffe | CAS-Nummer |
| --- | --- |
| C.I. Acid Red 26 | 3761-53-3 |
| C.I. Basic Red 9 | 569-61-9 |
| C.I. Basic Violet 14 | 632-99-5 |
| C.I. Direct Black 38 | 1937-37-7 |
| C.I. Direct Blue 6 | 2602-46-2 |
| C.I. Direct Red 28 | 573-58-0 |
| C.I. Disperse Blue 1 | 2475-45-8 |
| C.I. Disperse Orange 11 | 82-28-0 |
| C.I. Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 |
| Potenziell sensibilisierende Dispersionsfarbstoffe | CAS-Nummer |
| C.I. Disperse Blue 1 | 2475-45-8 |
| C.I. Disperse Blue 3 | 2475-46-9 |
| C.I. Disperse Blue 7 | 3179-90-6 |
| C.I. Disperse Blue 26 | 3860-63-7 |
| C.I. Disperse Blue 35 | 12222-75-2 |
| C.I. Disperse Blue 102 | 12222-97-8 |
| C.I. Disperse Blue 106 | 12223-01-7 |
| C.I. Disperse Blue 124 | 61951-51-7 |
| C.I. Disperse Brown 1 | 23355-64-8 |
| C.I. Disperse Orange 1 | 2581-69-3 |
| C.I. Disperse Orange 3 | 730-40-5 |
| C.I. Disperse Orange 37 | 12223-33-5 |
| C.I. Disperse Orange 76 | 13301-61-6 |
| C.I. Disperse Red 1 | 2872-52-8 |
| C.I. Disperse Red 11 | 2872-48-2 |
| C.I. Disperse Red 17 | 3179-89-3 |
| C.I. Disperse Yellow 1 | 119-15-3 |
| C.I. Disperse Yellow 3 | 2832-40-8 |
| C.I. Disperse Yellow 9 | 6373-73-5 |
| C.I. Disperse Yellow 39 | 12236-29-2 |
| C.I. Disperse Yellow 49 | 54824-37-2 |

# Footnotes

EUH-Sätze entsprechend der Delegierten Verordnung (EU) 2023/707 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in Bezug auf die Gefahrenklassen und die Kriterien für die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, ABl. L93 vom 31.3.2023 S.7-33; endgültig, auch für bereits am Markt befindliche Gemische verpflichtend ab 1.5.2028 
Bereits entsprechend identifizierte Stoffe sind bis 1.5.2028 hier zu prüfen: Substances identified as endocrine disruptors at EU level | Endocrine Disruptor List (edlists.org). Wenn in der letzten Spalte als „Regulatory Field“ REACH angegeben ist, so steht der Stoff bereits auf der Kandidatenliste.

Sie werden zurzeit (2023) so im Sicherheitsdatenblatt genannt; spätestens ab 1.5.2028 werden sie durch EUH440 und EUH441 ersetzt.

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Die aktuelle Liste der Kandidatenstoffe kann hier abgerufen werden: https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table

Sie werden zurzeit (2023) so im Sicherheitsdatenblatt genannt; spätestens ab 1.5.2028 werden sie durch EUH440 und EUH441 ersetzt.

GWP 100-years, https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter08_FINAL.pdf

Biozide im Sinne dieser Richtlinie sind „Wirkstoffe“ und „Biozidprodukte“ entsprechend Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten.

Die Verwendung von innerbetrieblich anfallenden Reststoffen gilt nicht als Recyclateinsatz.

Die Parameter sind Ergebnisse des Ökobilanz-Ressourceneinsatzes entsprechend der EN 15804 für die Module A1 bis A3 (A1 Rohstoffversorgung, A2 Transport, A3 Herstellung). Der Anteil in Prozent ist berechnet durch den Quotient aus PERE dividiert durch die Summe aus PERE + PENRE), wobei PERE = Erneuerbare Primärenergie als Energieträger und PENRE = Nicht-erneuerbare Primärenergie als Energieträger. Einheit = MJ, unterer Heizwert.

Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten (AgBB-Schema), Homepage Umweltbundesamt:

https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/kommissionen-arbeitsgruppen/ausschuss-zur-gesundheitlichen-bewertung-von

Ohne Essigsäure und Acetaldehyd

Ein Verwendungszweck, der eine Beladung von > 1,0 m2/m3 erfordert, hebt diesen Wert multipliziert mit der Beladezahl an. Bei einer Beladung von 1,8 für Wände, Boden und Decke würde der Grenzwert für TVOC also 0,54 mg/m³ betragen.

Kanzerogene Stoffe: krebserzeugende, mutagene (erbgutverändernde) und reproduktionstoxische (fortpflanzungsgefährdende) Stoffe der Klassen 1A und 1A nach CLP-Verordnung (VO (EG) 1272/2008, Anh.VI, Tab.3.1). Ausgenommen davon ist Formaldehyd.

Für eine Vielzahl von innenraumrelevanten VOC sind im Anhang des AgBB Bewertungsschemas als gesundheitsbezogene Hilfsgrößen sogenannte NIK-Werte gelistet. NIK = Niedrigst interessierende Konzentration.

Einschließlich unidentifizierbare Substanzen

Im Anhang zum AgBB-Schema gelistete Stoffe, deren Konzentration in der Prüfkammer ≥ 5 μg/m³ beträgt, gehen in diese Bewertung ein. Ihre Quantifizierung erfolgt substanzspezifisch. Zur Bewertung wird für jede Verbindung i das in folgender Gleichung definierte Verhältnis Rᵢ gebildet.
              Rᵢ = Cᵢ / NIKᵢ
Hierin ist Cᵢ die Stoffkonzentration in der Kammerluft. Es wird angenommen, dass keine Wirkung auftritt, wenn Ri den Wert 1 unterschreitet. Werden mehrere Verbindungen mit Konzentrationen ≥ 5 μg/m³ festgestellt, so wird Additivität der Wirkungen angenommen und festgelegt, dass R, also die Summe aller Rᵢ , den Wert 1 nicht überschreiten darf.
              R = Summe aller Rᵢ = Summe aller Quotienten (Cᵢ / NIKᵢ) ≤ 1

Dämmstoffe für Saunen sind aus dem Geltungsbereich dieser Richtlinie ausgenommen. In diesem Zusammenhang möchten wir auf das Positionspapier des Arbeitskreises Innenraumluft am BMNT hinweisen. http://www.innenraumanalytik.at/pdfs/possauna.pdf

Derzeitige Fassung (2021): https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/dokumente/agbb_bewertungsschema_2021.pdf

Ausnahmen sind mit der Zertifizierungsstelle abzustimmen.

Für die Herstellerin besteht keine Erlaubnispflicht gemäß AWG zur Rücknahme von Dämmstoffabfällen gleicher oder gleichwertiger Qualität

Bei der Vorbereitung der Dämmstoffabfälle zur Wiederverwendung oder zum Recycling sind jeweils gültige abfallrechtliche und chemikalienrechtliche Bestimmungen zu beachten (zB. POP-VO, REACH, F-GaseV). Die Antragstellerin muss daher bei eigener Vorbereitung  über alle erforderlichen Genehmigungen verfügen (zB Erlaubnis des jeweiligen Landeshauptmanns gemäß § 24a AWG zur Behandlung von Abfällen, Registrierung: www.edm.gv.at) oder die Abfälle an eine gemäß § 24a AWG zur Sammlung oder Behandlung berechtigen Person zur Freigabe für die stoffliche Verwertung weitergeben.

# Endnotes

[]	Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP), ABl. L 353 vom 16.12.2008 S.1 idgF

[]	Grenzwerteverordnung 2021 - GKV 2021, BGBl. II Nr. 253/2001 idgF

[]	ÖNORM EN 15804: 2022-02-15 resp. Ausgabedatum, das zum Zeitpunkt der Antragstellung einer gültigen EPD entspricht, Nachhaltigkeit von Bauwerken ― Umweltproduktdeklarationen ― Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte

[] 	Verordnung (EU) Nr. 528/2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten.

[]  	ÖNORM EN 16516: 2021, Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung von gefährlichen Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft