Prüfprotokoll UZ 39

mineralisch gebundene Bauprodukte

Version 6.0

Ausgabe vom 1.Jänner 2020

Allgemeine Erläuterungen

- Das Prüfprotokoll richtet sich in erster Linie an Gutachter und Zeichennutzer und stellt eine Spezifizierung der in der Richtlinie angeführten Prüfungen dar. 
Es zielt darauf ab, die Produktprüfung im Rahmen eines Umweltzeichen-Antrages zu vereinheitlichen. 
Das Protokoll ist als praxisbezogener Leitfaden zur Prüfungsdurchführung zu betrachten, in dem alle Anforderungen der Richtlinie in Form von Prüfungsschritten gemeinsam mit den jeweiligen Prüfmethoden dargestellt sind.

- Schon bestehende Untersuchungsergebnisse können in das Gesamtgutachten mit einfließen, sofern diese inhaltlich die Anforderungen der Richtlinie abdecken.

- Wird das Umweltzeichen für unterschiedliche Produkte bzw. mehrere Produktgruppen beantragt, so muss jeweils ein gesondertes Prüfprotokoll erstellt werden.

- Vom zu überprüfenden Produkt ist eine Stichprobe nach anerkannten Regeln der Statistik zu ziehen.

- Bitte senden Sie das elektronisch gefertigte Prüfprotokoll mit Stempel und Unterschrift an den VKI

Allgemeine Angaben

Angaben zum Antragsteller:

Firma:

Adresse:

Ansprechpartner:

Produktionsstätte:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

Angaben zum Gutachten: (bitte ankreuzen)

Erstprüfung:

Alle Anforderungen sind zu überprüfen und das komplette Prüfprotokoll ist auszufüllen.

Folgeprüfung (Verlängerung der Zeichennutzung)

Produkt hat sich nicht geändert:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten nicht geändert, bestätigt der Gutachter, dass alle Anforderungen der Richtlinie durch das schon geprüfte Produkt weiterhin eingehalten werden

Produktänderungen:

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert (z.B. Rezeptur / Konstruktion, Verpackung etc.), muss in den entsprechenden Punkten nachgewiesen werden, dass alle Anforderungen der Richtlinie weiterhin eingehalten werden.

Prüfstelle:

Adresse:

Gutachter:

Telefon:	     	  Fax:

em@il:

# Produktgruppendefinition

Hat sich das Produkt seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

Angaben zum Prüfobjekt:

Genaue Produktbezeichnung:

Artikelnummer:

Chargennummer:

Ort der Probennahme:

Datum der Probennahme:

Beschreibung der Probennahme:

# Gesundheits- und Umweltkriterien

Hat sich das Produkt bezüglich der Gesundheits- und Umweltkriterien 
seit dem letzten Gutachten geändert	 ja	 nein

## Allgemeine Regelungen für Roh-, Hilfs- und Einsatzstoffe

Sofern Stoffe verwendet werden, die gemäß Tabelle 1 gekennzeichnet sind, müssen diese in Tabelle 2 eingetragen werden.

Stoffe und Gemische, die während der Herstellung ihr(e) Gefährlichkeitsmerkmal(e) verlieren (z.B. durch Ausreagieren), sind von den angeführten Mengenbeschränkungen ausgenommen. 
Der Verlust des Gefährlichkeitsmerkmals muss jedoch plausibel dargestellt werden.

Tabelle 1: maximale Einsatzkonzentrationen für Stoffe mit folgenden Gefährlichkeitsmerkmalen

| Annex VI der Stoffrichtlinie | CLP-Verordnung | Grenzwert in Massen% * |
| --- | --- | --- |
| sehr giftig R26, R27, R28 R39/26, R39/27, R39/28 | H300, H310, H330 H370 | 0,1 |
| giftig R23, R24, R25 R39/23, R39/24, R39/25 R48/23, R48/24, R48/25 | H301, H331, H311 H370 H372 | 0,1 |
| krebserzeugend | Karzinogenität |  |
| Kat.1, 2: R45, R49 | Kat. 1A, 1B: H350, H350i | 0,1 |
| Kat. 3: R40 | Kat.2: H351 | 1,0 |
| erbgutverändernd | Keimzellmutagenität |  |
| Kat. 1, 2: R46 | Kat. 1A, 1B: H340 | 0,1 |
| Kat. 3: R68 | Kat.2: H341 | 1,0 |
| fortpflanzungsgefährdend | Reproduktionstoxizität |  |
| Kat.1, 2: R60, R61 | Kat. 1A, 1B: H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df | 0,1 |
| Kat.3: R62, R63 | Kat.2: H361f, H361d, H361fd | 1,0 |
| Zusatz Laktation: R64 | reproduktionstoxisch auf oder über die Laktation: H362 | 1,0 |
| umweltgefährlich | Umweltgefahren |  |
| R50 | akut gewässergefährdend: H400 | 1,0 |
| R50/53 | chronisch gewässergefährdend Kat. 1: H410 | 1,0 |
| R51/53 | Kat. 2: H411 | 1,0 |
| R59 | die Ozonschicht schädigend: EUH 059. | 0,1 |
| Stoffe, die nach Artikel 59 der REACH-Verordnung in die sogenannte Kandidatenliste aufgenommen wurden. Dabei ist jene Version der Kandidatenliste gültig, die zum Zeitpunkt der Antragstellung aktuell ist. | 0,1 |
| Stoffe, die die Kriterien für PBT (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB (stark persistent und stark bioakkumulierend) erfüllen (REACH, Anhang XIII) | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung „eindeutig als krebserzeugend ausgewiesene Arbeitsstoffe“ (Anhang III – A1 und A2) und als „krebserzeugende Stoffgruppen oder Stoffgemische“ (Anhang III – C) eingestuft sind | 0,1 |
| Stoffe, die nach Grenzwerteverordnung als „mit begründetem Verdacht auf krebserzeugendes Potential“ (Anhang III - B) eingestuft sind | 1,0 |
| * Die maximalen Einsatzmengen orientieren sich an jenen Konzentrationen, ab denen die Stoffe im Sicherheitsdatenblatt genannt werden müssen. Wurde in der der CLP-VO ein spezifischer Konzentrationsgrenzwert festgelegt, so gilt der niedrigere Wert als Grenzwert. Ausgenommen sind jene für „umweltgefährlich“, hier gelten die der Tabelle angegebenen Grenzwerte. |

Tabelle 2: Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe

| Handelsname | Chem. Bezeichnung | CAS-Nummer | Stoffeinstufung | SIDAT-Beilage Nr. | Massen% im Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter (SDB) sind für alle eingesetzten Stoffe 
Gemische und Zubereitungen (Vorprodukte) dem Gutachten in 
deutscher oder englischer Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

- Werden halogenierte organische Verbindungen im Zuge der Herstellung 
eingesetzt bzw. sind sie im Produkt enthalten 	 ja	 nein

- Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter sind für alle eingesetzten Stoffe 
und Zubereitungen (Vorprodukte) dem Gutachten in deutscher oder 
englischer Sprache beigelegt. 	 ja	 nein

Sicherheitsdatenblätter siehe Beilage Nr.:

## Eigengewicht

Hat das Bauprodukt, wenn es von Hand versetzt werden soll, ein 
maximales Eigengewicht von 25 kg	 ja	 nein

Anmerkungen/Beilage Nr.:

## Nachwachsende Rohstoffe und Recyclat

Im fertigen Produkt müssen entweder nachwachsende Rohstoffe oder Recyclat enthalten oder im Zuge der Herstellung eingesetzt worden sein.

Im beantragten Bauprodukt werden folgende Rohstoffe verwendet:

Recyclat	 ja	 nein

nachwachsende Rohstoffe	 ja	 nein

Gemäß Anforderung der Richtlinie müssen die in Tabelle 1 angeführten Mengen an Rohstoffen verwendet werden.

Tabelle 1: Einsatzmengen

| Material | Mindestmengen | Beispiel |
| --- | --- | --- |
| mineralische Recyclate | 25 Massen% | Ziegelsplittrecyclat |
| nichtmetallische Recyclate | 15 Massen% | Recyclingkunststoffe |
| metallische Recyclate | 5 Massen% | Recyclingaluminium |
| nachwachsende Rohstoffe | 20 Massen% | Holz |

In Tabelle 2 sind die Einsatzmengen aller oben angeführten Rohstoffe, deren Bezeichnung und Herkunft anzugeben.

Tabelle 2: Einsatzmengen Rohstoffe

| Rohstoff Bezeichnung | Einsatzmenge [Massen%] | Herkunft |
| --- | --- | --- |

Werden die geforderten Mindestmengen erreicht	 ja	 nein

Wird Recyclat eingesetzt, so müssen auch folgende Angaben gemacht werden:

Die Aufbereitung des Primärmaterials erfolgte durch:

Liegt der Anteil an Verunreinigungen unter 1 Massen%	 ja	 nein

Kommen kontaminierte Böden, Bauteile und Baurestmassen
oder gefährliche Abfälle zum Einsatz	 ja	 nein

Werden eigene Produktionsabfälle, die wieder in der Herstellung 
Verwendung finden, als Recyclat mitbilanziert 	 ja	 nein

Entsprechen eingesetzte mineralische Recyclate den Anforderungen 
der Richtlinie für Recycling-Baustoffe bzw. der Richtlinie für 
Recycling-Baustoffe aus Hochbau-Restmassen 	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

Anmerkung/Beilage Nr.:

## Erneuerbare Energieträger

Werden für die Herstellung des Produkts erneuerbare 
Energieträger eingesetzt	 ja	 nein

wenn ja,
der Anteil an erneuerbaren Energieträgern beläuft sich auf      % und stammt aus folgenden energetischen Quellen:

- Biomasse (fest, flüssig, gasförmig) 	 ja	 nein

- Geothermie	 ja	 nein

- Sonne	 ja	 nein

- Wind	 ja	 nein

- Strom aus Wasserkraftwerken, die den Anforderungen 
der Umweltzeichen-Richtlinie 46 „Grüner Strom“ entsprechen 	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage Nr.:

## Zement

Zur Erzeugung des Bauprodukts werden Zement oder 
zementhaltige Zubereitungen eingesetzt	 ja	 nein

wenn ja,
entsprechen diese den Anforderungen gemäß BGBl. Nr. 158 Teil II 	 ja	 nein

Entspricht der Zement allen Anforderungen gemäß ÖNORM EN 197-1 	 ja	 nein

Entspricht das Anmachwasser Anforderungen der ÖNORM EN 1008 	 ja	 nein

Anmerkung/Beilage Nr.:

## Rückbaubarkeit

Ist das Produkt zur Rückbaubarkeit gemäß Anforderungen 
der ÖNORM B 2251 geeignet 	 ja	 nein

Werden vom Antragsteller Informationen zum 
ökologischen Rückbau gemacht	 ja	 nein

Beschreibung siehe Beilage Nr.:

## Dokumentation umweltrelevanter Daten

Ist das eingesetzte Recyclat mit dem Österreichischen Güteschutzzeichen 
für Recyclingbaustoffe oder einem Gleichwertigen zertifiziert	 ja	 nein

Kopie des Zertifikates siehe Beilag Nr.:

Liegt kein entsprechendes Zertifikat vor, so sind für alle Rohstoffe Herkunfts- und Qualitätsnachweise vorzulegen, die die Eignung zur Verwendung als Bauprodukt (wie beantragt) bescheinigen.

Nachweise siehe Beilage Nr.:

Wurde eine nach anerkannten Methoden erstellte ökologische 
Beurteilung des beantragten Bauprodukts erstellt	 ja	 nein

wenn ja,
Ökobilanz siehe Beilage Nr.:

Liegt keine Ökobilanz vor, so müssen für alle eingesetzten Rohstoffe nachstehende Angaben bezogen auf das Fertigprodukt gemacht werden:

Tabelle 3: Massen- und Energiebilanz Fertigprodukt

| Rohstoff (Gewinnung/Aufbereitung) | [Massen%/kg] im Produkt | Energiebedarf [kWh/kg] | Energieträger |
| --- | --- | --- | --- |
| Produktion |  |  |  |

## Verpackung

Hat sich die Verpackung bzw. das Angebot an Gebindegrößen seit 
dem letzten Gutachten geändert	 ja	nein

- Ist die Verpackung frei von halogenierten organischen Verbindungen	 ja	 nein

- Werden die Verpackungen vom Antragsteller zurückgenommen 
und verwertet 	 ja	 nein

oder
Beteiligt sich der Antragsteller an einem Sammel- und 
Verwertungssystem (ARA, RESY, etc.)	 ja	 nein

Nachweis in Beilage Nr.:

Anmerkungen/Beilage Nr.:

## Produktion

Hat sich der Produktionsstandort seit dem letzten Gutachten geändert 	 ja	 nein

- Existiert für den Produktionsstandort eine nach EMAS Verordnung 
validierte Umwelterklärung	 ja	 nein

oder
ist die Produktionsstätte nach ÖNORM EN ISO 14001 zertifiziert	 ja	 nein

Nachweis siehe Beilage Nr.:

wenn nein, sind folgende Nachweise notwendig:

- Eine Bestätigung des Antragstellers, dass behördliche Auflagen und Gesetze, insbesondere die Materien Luft, Wasser, Abfall, Chemikalien, Umwelt- und Störfallinformation sowie Arbeitnehmerschutz betreffend, eingehalten werden

siehe Beilage Nr.:

- Ein Abfallwirtschaftskonzept (AWK) ist vorhanden	 ja	 nein

AWK siehe Beilage Nr.:

# Technische Eigenschaften

Der Antragsteller muss einen Brauchbarkeitsnachweis für das beantragte Produkt vorlegen (CE-Zeichen, ÜA-Zeichen oder technische Zulassung)

Nachweis siehe Beilage Nr.:

Ist das beantragte Bauprodukt in der Nutzungsphase 
(d.h. im eingebauten Zustand) baubiologisch unbedenklich	 ja	 nein

Folgende bauphysikalische und baubiologische Angaben werden zum Produkt gemacht:

Tabelle 4: Bauphysikalische und baubiologische Angaben

| Anforderung | Prüfung gemäß: | Messwert |
| --- | --- | --- |
| Gewichtsangabe kg | Angaben ab Werk |  |
| Abmessungen cm | Länge x Breite x Höhe |  |
| Brennbarkeit | ÖNORM EN 13501 Teile 1 - 5 |  |
| Druckfestigkeit (N/mm²) | nach produktspezifischer Norm |  |
| Frostbeständigkeit, wenn relevant | nach produktspezifischer Norm |  |
| spezifische Wärmespeicherungskapazität (c) | ÖNORM B 8110 – 3, Wärmeschutzkatalog |  |
| Wärmeleitfähigkeit ((N) | ÖNORM B 6015 - 1 bis 3 und 5 bis 6 |  |
| Wärmedurchgangswiderstand (D) | ÖNORM EN 1934 |  |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandsfaktor (() | ÖNORM EN 12086 |  |
| Bewertetes Schalldämmmaß (RW) | ÖNORM B 8115 - 1 und 4 |  |
| Radioaktivität (Summenwert: ( 1) | ÖNORM S 5200 |  |

Anmerkungen/Beilage Nr.:

# Deklaration

Gibt es seit dem letzten Gutachten Änderungen hinsichtlich des 
Produkts oder der Deklaration	 ja	 nein

Nachstehende Angaben werden dem Anwender mit dem Produkt zur Verfügung gestellt:

Angaben zur zulässigen Anwendung bzw. Einsatzmöglichkeit	 ja	 nein

Angaben zur optimalsten Wärmedämmung	 ja	 nein

Angaben zur Druckfestigkeit 	 ja	 nein

Angaben zur Frostbeständigkeit (wenn notwendig)	 ja	 nein

Angaben zu anfallenden Emissionen beim Rückbau	 ja	 nein

Angaben zu emissionsmindernden Maßnahmen beim Rückbau	 ja	 nein

Beispiel für Deklaration siehe Beilage Nr.:

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt       	
vollinhaltlich der Richtlinie „mineralisch gebundene Bauprodukte“ 
vom 1. Jänner 2020 entspricht

,

(Ort)	(Datum)	(Unterschrift und Stempel

des Gutachters)

Bitte senden Sie in ein Exemplar des Prüfprotokolls mit Originalunterschrift an den VKI.

# Footnotes

Die aktuelle Liste der Kandidatenstoffe kann hier abgerufen werden:
http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

zulässige Chlorverunreinigungen max. 0,002 Massen%

Genaue Produktbezeichnung